Pemanfaatan Serbuk Cangkang Ale-Ale sebagai Alternatif

Agregat Halus untuk Beton Mutu Tinggi

Indah Rosanti, Nernawani, & Indah Anjar Reski

Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Politeknik Negeri Pontianak

Jalan Ahmad Yani, Pontianak-Kalimantan Barat 78124

E-mail: in_dahrosa@yahoo.com

Abstrak: Konstruksi beton diminati karena relatif kuat, mudah dibentuk, dan lebih ekonomis jika dibandingkan dengan konstruksi yang menggunakan baja maupun kayu. Pada saat ini telah dikembangkan beton mutu tinggi dengan menggunakan berbagai inovasi agregat pengganti. Peneliti memanfaatkan serbuk cangkang ale–ale yang juga termasuk ke dalam jenis kerang sebagai alternatif pengganti agregat halus untuk campuran beton mutu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karekteristik beton mutu tinggi dan apakah serbuk Cangkang Ale –Ale dapat digunakan sebagai alternatif pengganti agregat halus utntuk campuran beton mutu tinggi sesuai dengan kekuatan yang direncanakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di laboratorium Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan. Dari penelitian ini didapatkan hasil nilai slump tertinggi pada jenis campuran 7,5% cangkang kerang sebagai agregat halus yaitu sebesar 15 mm sedangkan jenis campuran normal mempunyai nilai slump terkecil yaitu 12,55, kesemua nilai slump masih masuk dalam nilai slump yang direncanakan yaitu 10 – 15 mm. Volume beton segar akan bertambah dengan bertambahnya % agregat halus dari cangkang Ale-ale. Pada campuran 4 dengan campuran 7,5% volume beton segar mencapai maksimum 2,499 kg/liter. Kuat tekan beton bertambah pada campuran 2,5% tetapi seterusnya kekuatan menurun seiring dengan bertambahnya % agregat halus dari cangkang Ale-ale.

Kata kunci: beton mutu tinggi, cangkang ale-ale, agregat halus

Penggunaan beton sebagai salah satu bagian konstruksi bangunan lebih diminati karena relatif kuat, mudah dibentuk, dan lebih ekonomis jika dibandingkan dengan konstruksi yang menggunakan baja maupun kayu.  Beton mutu tinggi yang dikembangkan dengan menggunakan limbah sebagai alternatif pengganti agregat, termasuk menggunakan serbuk cangkang, abu sekam padi, plastik, tutup botol dan lain sebagainya sedang digiatkan sekarang ini.

Pada penelitian ini peneliti memanfa-atkan serbuk cangkang Ale-Ale yang berasal dari daeral Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Ketapang. Penangkapan Kerang Ale-Ale sepanjang tahun akan menghasilkan limbah Cangkang Kerang yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, maka perlu dilakukan penelitian masalah pemanfaatan limbah cangkang kerang, sehingga Tim Peneliti dari Jurusan Teknik sipil dan Perencanaan mengajukan penelitian  tentang pemanfaatan limbah cangkang kerang sebagai alternatif pengganti agregat halus untuk beton mutu tinggi.

Berdasarkan permasalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mengindentifikasi sifat dan karekteristik serbuk cangkang Ale Ale sebagai pengganti agregat halus, mengetahui berapa besar kuat tekan beton dengan menggunakan serbuk cangkang Ale-ale sebagai pengganti agregat halus dan untuk mengetahui komposisi % serbuk cangkang Ale-Ale sebagai penggnti agregat halus sehingga mendapatkan kuat tekan beton untuk beton mutu tinggi sebesar 45 MPa.

Beton merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari beberapa material yang beban utamanya terdiri dari campuran beberapa material, yang bahan utamanya terdiri dari campuran semen, agregat halus, agregat kasar, air dan atau tanpa bahan tambah lain dengan perbandingan tertentu. Karena beton merupakan komposit, maka kualitas beton sangat tergantung dari kualitas masing-masing material pemnetuk (Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007).

Sesuai dengan namanya , beton mutu tinggi adalah beton yng memiliki kuat tekan lebih tinggi dibandingkan beton normal biasa. Menurut PD T-04-2004-C tentang tata cara pembuatan dan pelaksanaan beton berkekuatan tinggi, yang tergolong beton bermutu tinggi adalah beton yang memiliki kuat tekan antara 40-80 Mpa. Beton mutu tinggi yang tercantum dalam SNI 03-6488-2000 didefinisiskan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan yang dsyaratkan lebih besar atau sama dengan 41,4 MPa.

Agregat. Agregat merupakan butiran mineral alami atau buatan yang berfungsi sebagai bahan pengisi campuran beton. Agregat menempati 70% volume beton, sehingga sangat berpengaruh terhadap sifat ataupun kualitas beton, sehingga pemilihan agregat merupakan bagian penting dalam pembuatan beton.

Semen Portland. Semen Portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terdiri dari silikat - silikat kalsium yang bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambahan (PUBI–1982). Fungsi semen ialah untuk merekatkan butir–butir agregat agar terjadi suatu massa yang kompak atau padat, selain itu juga untuk mengisi rongga diantara butiran–butiran agregat.

Air. Air merupakan bahan yang diperlukan untuk proses reaksi kimia, dengan semen untuk pembentukan pasta semen. Air juga digunakan untuk pelumas antara butiran dalam agregat agar mudah dikerjakan dan dipadatkan. Air dalam campuran beton menyebabkan terjadinya proses hidrasi dengan semen. Jumlah air yang berlebihan akan menurunkan kekuatan beton. Namun air yang terlalu sedikit akan menyebabkan proses hidrasi yang tidak merata. Pengunaan Air harus memenuhi syarat yang telah ditentukan tidak mengandung lumpur.

Faktor Penentu Beton Mutu Tinggi. Beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan pengadaan beton mutu tinggi yaitu: (1) Faktor  air Semen (FAS); (2) Kualitas Agregat Halus (Pasir); (3) Kualitas agregat Kasar (Batu pecah/koral); (4) Penggunaan Admixture dan Aditif Mineral alam yang tepat; dan (5) Prosedur yang benar dan cermat pada keseluruhan Prose produksi

Kuat Tekan Beton. Menurut ASTM C 39-86 tentang standar tes untuk kuat tekan sampel kubus  dihitung dengan cara membagi beban maksimum yang dicapai selama pengujian dengan luas permukaan sampel beton, secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut :

f’c  =

dengan:

f’c = kuat tekan beton (MPa)

P   = beban tekan maksimum (N)

A  = luas penampang tertekan (mm2)

Dari hasil pengujian kuat tekan ini, akan didapatkan pola keruntuhan sesuai dengan mutu benda uji. Berdasarkan ASTM C 39-93,  pola-pola keruntuhan akibat pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada gambar 1.

Serbuk Limbah Cangkang Ale Ale. Kulit kerang atau kulit ale ale, mengandung kalsium karbonat (CaCO3) dalam kadar yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan batu gamping. Hal ini terlihat dari tingkat kekerasan cangkang kerang. Semakin keras cangkang, maka semakin tinggi kandungan kapur atau kalsium karbonat (CaCO3) nya. Cangkang yang berasal dari hewan molusca ini adalah rangka luar pada kerang. Cangkang ini dibentuk oleh sl-sel cangkang (epitel mantel) yang mengeluarkan secreta (RADIOPOET:50; 354).

Cangkang terdiri dari tiga lapisan dari luar kedalam, adalah: (a) Periostracum, yang berwarna hitam,terbuat dari bahan tanduk yang disebut cocchiolin; (b) Prismatic, yang tersusun dari kristal-kristal kalsium karbonat (zat kapur yang berbentuk prisma); (c) Lapisan nacreas (mutiara), juga terdiri dari kristal-kristal kalsium karbonat (zat kapur yang berbentuk prisma tetapi susunannya lebih rapat; (d) Engsel cangkang dibentuk oleh jaringan ikat yang disebut ligamentum. Karena itu Kedua cangkang dapat membuka dan menutup, karena adanya dua otot deductor, satu terletak di bagian anterior dan satunya lagi terdapat di bagian posterior.

Untuk memanfaatkan kapur dari ale ale atau kerang ini warga memanfatkannya dengan cara membakar kulit cangkang kerang atau ale ale tersebut. Setelah dibakar baru ditumbuk, jadilah dia akpur yang biasa untuk makan sirih. Teknologi lain adalah dengan cara menumbuk dan menggilas kulit atau cangkang kerang tersebut sampai halus. Dengan cara ini zat yang ada pada kerang tidak hilang

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode eksprimen dimana penelitian ini dilakukan di laboratorium.

Persiapan Bahan dan Alat. Pada tahap ini dilakukan persiapan baik bahan maupun peralatan yang akan digunakan dalam pengujian material, pembuatan adukan beton, pengujian slump dan pembuatan benda uji. Adapun bahan dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut: (a) Semen menggunakan Semen Tiga Roda; (b) Agregat menggunakan Pasir dari Peniraman, sedangkan Batu Pecah berasal dari Kabupaten Sanggau; (c) Air yang digunakan adalah Air PDAM.

Pengolahan Limbah Cangkang Ale-Ale. Untuk mendapatkan agregat halus yang berasal dari Limbah Cangkang Ale-Ale maka harus dilakukan sistem pengolahan sebagai berikut.

Pertama. Cangkang Ale-Ale dibersihkan dengan cara mencuci dan lalu dikeringkan. Setelah kering, cangkang ale-ale tersebut kemudian dihancurkan secara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan alat berupa palu. Untuk memperoleh gradasi ukuran butiran yang baik, maka proses penghancuran tidak dilakukan terlalu keras, karena proses pengancuran yang terlalu keras akan menghasilkan banyak ukuran agregat yang terlalu halus, menyerupai debu (lolos saringan 200). Cangkang Ale- Ale  yang telah dihancurkan akan diperoleh berupa serbuk. Kemudian serbuk tersebut disaring dengan menggunakan saringan ukuran dengan ukuran bervariasi antara 4, 75 mm dan 0, 15 mm (standar saringan ASTM).

Kedua. Pemeriksaan Bahan. Pemeriksaan Bahan disini adalah: a) Pemeriksaan agregat baik agregat kasar maupun agregat halus: (1) Pengujian kadar air; (2) Pengujian BJ dan  Penyerapan Air Agregat; (3) Pengujian Analisa ayak; (4) Pengujian Berat Isi; (5) Pengujian kadar lumpur; dan (6) Pengujian Keausan agregat.

Ketiga. Rancangan dan Pembuatan Benda Uji. Rancangan beton untuk beton mutu tinggi adalah dengan menggunakan beton yang biasa digunakan untuk beton mutu tinggi yaitu beton dengan 45 MPa yang berdasarkan hasil pengujian agregat dapat dibuatlah rancangan campuran tersebut. Setelah itu membuat benda uji dengan variasi berbeda dari serbuk cangkang ale-ale  yang digunakan. Benda uji yang dibuat dengan menggunakan cetakan silinder beton ukuran ᴓ 15 cm dengan tinggi 30 cm dengan komposisi variasi benda uji sebagai berikut: (a) Menggunakan agregat halus (pasir), agregat kasar serta semen yang sudah ada sebanyak 3 buah , untuk umur 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari sehingga total 12 buah; (b) Menggunakan Variasi serbuk limbah Cangkang Ale –Ale sebesar 2,5%, 5%, 7,5%, 10% dan 15%, masing-masing 3 buah untuk umur 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari sehingga total sebanyak 60 buah.

Pemeriksaan Benda uji. Pemeriksaan benda uji dilakukan dengan pengujian: (a) Uji Slump Test; (b) Uji volume beton; (c) Uji kuat tekan beton.

Untuk melakukan pemeriksaan agregat harus mengikuti prosedur seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Prosedur Pemeriksaan Agregat dan Aspal

| No | Pemeriksaan | Standar Pemeriksaan | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Agregat Kasar |  |  |
| 1 | Gradasi | SNI 03-1968-1990 | % |
| 2 | Abrasi | SNI 03-2417-1991 | % |
| 3 | Berat Jenis | SNI 03-1969-1990 |  |
| B | Agregat Halus |  |  |
| 1 | Gradasi | SNI 03-1968-1990 | % |
| 2 | Berat Jenis | SNI 03-1970-1990 |  |

Analisa Data. Setelah didapat dari hasil masing-masing benda uji lalu dianalisa masing-masing benda uji sesuai dengan variasi Cangkang Ale- Ale tersebut

HASIL

Hasil meliputi: (1) Pengujian Agregat; (2) Pengujian Beton Segar: (a) Pengujian slump Tes; dan (b) Pengujian Volume Beton Segar; (3) Kuat Tekan Beton.

PEMBAHASAN

Hubungan antara jenis campuran dengan nilai slump. Pada gambar 1. Dapat dilihat nilai slump tertinggi pada jenis campuran 7,5% cangkang kerang sebagai agregat halus yaitu sebesar 15 mm sedangkan jenis campuran normal mempunyai nilai slump

Tabel 2. Hasil Pengujian Agregat

| No. | Jenis Pengujian | Besarnya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadar Air |  |
|  | - agregat halus | 4,180% |
|  | - agregat kasar | 0,195% |
| 2 | Berat Jenis dan Penyerapan |  |
|  | - Agregat halus |  |
|  | BJ Bulk | 2,57 |
|  | BJ SSD | 2,61 |
|  | BJ App | 2,68 |
|  | Penyerapan | 1,59 |
|  | - Agregat kasar |  |
|  | BJ Bulk | 2,75 |
|  | BJ SSD | 2,76 |
|  | BJ App | 2,79 |
|  | Penyerapan | 0,58 |
| 3 | Berat isi |  |
|  | - Agregat halus | 1,6 |
|  | - Agregat kasar | 1,5 |

Tabel 3. Hasil Pengujian Slump Test

| Jenis Campuran | Nilai Slump |
| --- | --- |
| Normal 2,50% 5% 7,5% 10% | 12,5 14,3 12,67 15 13,5 |

Tabel 4. Hasil Pengujian Volume Beton Segar

| Jenis Campuran | Berat | Berat | Berat beton | Volume | Berat Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wadah | Wadah beton segar | kg | liter | kg/liter |
| Normal | 10,06 | 21 | 10,94 | 5,29875 | 2,065 |
| 2,50% | 10,06 | 21,5 | 11,44 | 5,29875 | 2,159 |
| 5% | 10,06 | 22,6 | 12,54 | 5,29875 | 2,367 |
| 7,50% | 10,06 | 23,3 | 13,24 | 5,29875 | 2,499 |
| 10% | 10,06 | 22,9 | 12,84 | 5,29875 | 2,423 |

terkecil yaitu 12,55 ,kesemua nilai slump masih masuk dalam nilai slump yang direncanakan yaitu 10 – 15 mm.

Tabel 5. Kuat Tekan Beton

| Jenis Campuran | fc’ rata-rata (MPa) |
| --- | --- |
| Normal | 45,233 |
| 2,50% | 45,667 |
| 5% | 42,833 |
| 7,50% | 41,5 |
| 10% | 39,067 |

Hubungan antara jenis campuran dengan volume beton segar. Pada gambar 2. dapat dilihat bahwa volume beton segar akan bertambah dengan bertambahnya % agregat halus dari cangkang Ale-ale. Pada campuran 4 dengan campuran 7,5% volume beton segar mencapai maksimum 2,499 kg/liter.

Hubungan antara kuat tekan beton dengan jenis campuran. Pada gambar 3. dapat dilihat kuat tekan betonnya bertambah pada campuran 2,5% tetapi seterusnya kekuatan menurun seiring dengan bertambahnya % agregat halus dari cangkang ale-ale.

SIMPULAN

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Nilai slump tertinggi pada jenis campuran 7,5% cangkang kerang sebagai agregat halus yaitu sebesar 15 mm sedangkan jenis campuran normal mempunyai nilai slump terkecil yaitu 12,55 ,kesemua nilai slump masih masuk dalam nilai slump yang direncanakan yaitu 10 – 15 mm; (2) Volume beton segar akan bertambah dengan bertambahnya % agregat halus dari cangkang Ale-ale. Pada campuran 4 dengan campuran 7,5% volume beton segar mencapai maksimum 2,499 kg/liter; (3) Kuat tekan beton bertambah pada campuran 2,5% tetapi seterusnya kekuatan menurun seiring dengan bertambahnya % agregat halus dari cangkang Ale-ale.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 1990. Metode Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus (SNI 03-1970-1990), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Anonymous. 1990. Metode Pengujian Kadar Air Agregat (SNI 03 – 1971 – 1990), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Anonymous. 1990.Metode Pengujian Berat Isi Beton (SNI 03-1973-1990), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Anonymous. 1998. Metode Pengujian Berat Isi dan Rongga Udara Dalam Agregat (SNI 03-4804-1998), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Anonymous. 2002. Metode Pengujian Untuk Mengukur Nilai Kuat Tekan Beton Pada Umur Awal Dan Memproyeksikan Kekuatan Pada Umur Berikutnya (SNI 03-6805-2002), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Anonymous. 2008. Cara Uji Slump Beton (SNI 1972:2008), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Anonymous. 2008. Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles (SNI 2417:2008), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Anonymous. 2008. Cara Uji Berat Isi Beton Ringan Struktural (SNI 3402:2008), Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Hadi, Tjokro. 2012. Manfaat Abu Batu Limbah Stone Crusher Sebagai Bahan Bangunan Di Kota Rembang. Semarang. TEKNIS Vol. 7, No. 1, April 2012 : 16 – 20 Politeknik Negeri Semarang.

Fahmi, Rijal. 2012. Perancangan Beton Kekuatan K-250 Dengan Bahan Pasir Cidadap Karangpawitan Kabupaten Garut.Garut. Jurnal STT-Garut.

Suseno, Hendro. 2008. Pengaruh Variasi Proporsi Campuran Dan Penambahan Superplasticizer Terhadap Slump, Berat Isi Dan Kuat Tekan Beton Ringan Struktural Beragregat Batuan AndesitPiroksen.Malang. Jurnal Rekayasa Sipil / Volume 2, No.3 Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang.

Mulyati, Pengaruh penggunaan Serbuk Cangkang Lokan Sebagai Pengganti Agregat Halus Terhadap kuat Tekan Beton Normal, Jurusan Teknik sipil dan perencanaan Politeknik Padang.

Gambar 1. Hubungan antara jenis campuran dengan nilai slump

Gambar 2. Hubungan antara jenis campuran dengan volume beton segar

Gambar 3. Hubungan antara kuat tekan beton dengan jenis campuran